	[image: image8.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



中国石油TM 昆仑(翼龙)KRD系列冷冻机油
[image: image1.jpg]



[image: image2.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\DRA.htm" \t "_blank" 
DRA 系列冷冻机油——氨（R717）配套冷冻机油
[image: image3.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\DRB.htm" \t "_blank" 
DRB 系列冷冻机油——R12冰箱压缩机油
[image: image4.png]




 HYPERLINK "file:///E:\\refrigerationoil\\DRC.htm" \t "_blank" 
DRC 系列冷冻机油——CFC&HCFC配套冷冻机油
[image: image5.png]


KRD 系列冷冻机油——R600a冰箱压缩机油
[image: image6.png]


ATMOS NM56EP 冷冻机油——R22家用空调压缩机油
[image: image7.png]


昆仑冷冻机油推荐应用一览表


产品简介
KRD 系列冷冻机油是以低凝环烷基原油为原料，采用特殊工艺生产的低粘度、低倾点、低絮凝点深度精制的基础油，加入抗氧、抗磨复合添加剂调制而成。产品具有良好的润滑性、极佳的低温流动性、优异的化学稳定性和抗磨性能。质量性能符合中国石油Q/SY RH2101-2004标准要求。
应用范围
KRD 系列冷冻机油适用于以碳氢工质（R600a）为制冷剂的全封闭式制冷压缩机。
性能特点
1.优异的低温性能：苛刻的倾点及絮凝点指标确保油品不会在冷冻机的低温部件析蜡、凝结，满足冷冻机从高温工作区到低温工作区的自由转换需求。
2.优良的化学稳定性：不会与制冷剂及制冷压缩机内的其他各种材料发生化学反应，保证整机的使用寿命。
3.优良的润滑性：在各运动轴承间隙间能形成并保持一定的油膜强度，保证良好的润滑作用。由于KRD 系列冷冻机油匹配了适量的复合添加剂，因而具有更好的抗氧、抗磨损性能，保证制冷设备在各种工况下的正常运行。
4.清净性好：油品透明纯净，对工作部件有清洁作用，可有效防止杂质颗粒磨擦轴承表面现象的发生。
5.热稳定性好：确保油品不会在排气阀等热点部位聚集过量积碳，发生管道堵塞现象。
6.理想的电气绝缘强度：在部分制冷压缩机中，电机的接入线是浸在油中的，KRD 系列冷冻机油的绝缘强度高达30kv以上，有效保障制冷压缩机内部的用电安全。
7.良好的相溶性：与制冷剂的溶解性好，保证整个系统的正常润滑及系统发挥极低的制冷效应。
产品品种
可分别提供KRD8、KRD10、KRD15三个品种牌号的冷冻机油。也可根据需要提供其它粘度等级的产品。
注意事项
1.KRD 系列冷冻机油在运转的过程中应将使用的容器、油罐、管线、阀门等认真清洗，检验合格后方可投入作用。
2.容器必须保持清洁、避光、尽量在户内或可控制的气候环境下贮存。
3.贮存容器必须防水、防潮、防机械杂质进入。
4.运输过程中必须有明显的标记、避免与其它石油产品混淆。
5.使用中不要与皮肤有直接接触，若不慎沾染，应及时用香皂、清水清除，并用纸巾擦干。
6.由于基础油性能的不同，该系列产品不能与别的冷冻机油产品混兑使用。
产品典型数据
	 
	 
	1GS冷冻油
	 
	 
	 

	项目
	KRD8
	KRD10
	KRD12
	KRD15
	试验方法

	外观
	清亮透明
	目测

	运动粘度(40℃),mm2/s 
	7.493
	9.320
	12.12
	14.92
	GB/T265

	密度(20℃),kg/m3
	875.0
	881.5
	885.5
	887.1
	GB/T1884

	倾点,℃
	-50
	-50
	-48
	-45
	GB/T3535

	闪点(开口),℃
	148
	152
	154
	156
	GB/T3536

	絮凝点,℃ 
	-51
	-50
	-48
	-50
	JISK2211

	微量水份,ppm 
	18.5
	18.0
	19.0
	19.0
	GB/T11133

	酸值,mgKOH/g 
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	GB/T4945

	绝缘破坏电压,kv
	50
	50
	50
	50
	GB/T507

	絮凝点,℃ 
	-52
	-50
	-50
	-46
	GB/T12577

	与冷媒的化学稳定性, 颜色 号
(氟利昂12，175℃,14天)
	4.0
	4.0
	4.0
	4.5
	SH/T0698

	极压性能试验(法莱克斯A法)
失效负荷值,Lbf
	500
	500
	500
	550
	SH/T0187


包装：170公斤/桶。


更多详细资料：http://www.refrigerationoil.cn
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image9.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。
- 1 -

[image: image8.png][image: image9.png]